技术规格书

1、沥青混凝土必须符合国家有关标准。供方保证沥青混凝土达到《公路沥青路施工技术规范》JTG E20-2011，沥青混凝土必须符合相应的国家规范规定要求条款。

2、热拌沥青混凝土适用于各种等级公路的沥青路面。相关技术指标如下：

### 改性沥青的技术要求

| 技术指标 | AC-13 C |
| --- | --- |
| 针入度 25℃，100g，5s（0.1mm） 最小 | 60 |
| 延度 5℃，5cm/min（cm） 不小于 | 30 |
| 软化点 TR＆B（℃） 最小 | 55 |
| 闪点（℃） 最小 | 230 |
| 溶解度（%） 最小 | 99 |
| 弹性恢复 25° 最小 | 65 |

### AH70道路石油沥青的技术要求

| 试验项目 |  | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度 25°C，100g | (0.1mm) | 60〜80 |  |
| 延度 15，5cm/min | 不小于（cm) | 100 |  |
| 软化点TH&B | 不小于（rc） | 46 |  |
| 运动粘1351 | (mm2/s) | 实测记录 |  |
| 动力粘60°C | (Pa.s) | 180 |  |
| 闪点 | 不小于rc) | 260 |  |
| 含蜡量（蒸馏法） | 不大于（％) | 2.2 |  |
| 密度（15X0 | (g/cm3) | 实测记录 |  |
| 溶解度（三氯乙烯） | 不小于（％) | 99.5 |  |
| 薄膜加热试验163°C，5h | 质量变化不大于（％) | 0.8 |  |
|  | 针入度比 不小于（％) | 61 |  |
|  | 延度1(TC 不小于（cm) | 6 |  |
|  | 延度151：不小于（cm) | 15 |  |

### 沥青面层用粗集料质量技术要求

| 指 标 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 石料压碎值 不大于 | % | 30 |
| 洛杉矶磨耗损失 不大于 | % | 35 |
| 表观相对密度 不小于 | / | 2.45 |
| 吸水率 不大于 | % | 3.0 |
| 坚固性 不大于 | % | / |
| 针片状粒含量 不大于 其中粒径大于 9.5mm 不大于 其中粒径小于 9.5mm 不大于 | % | 20 |
|  | % | / |
|  | % | / |
| 水洗法<0.075mm 颗粒含量 不大于 | % | 1 |
| 软石含量 不大于 | % | 5 |

### 沥青面层用细集料质量技术要求

| 指 标 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 表观相对密度 不小于 | / | 2.45 |
| 坚固性（>0.3mm 部分） 不小于 | % | / |
| 含泥量<0.075mm 颗粒含量 不大于 | % | 5 |
| 砂当量 不小于 | % | 50 |

### 沥青面层用矿粉应满足的要求

| 指标 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 视密度 不小于（t/m3） |  | 2.45 |
| 含水量 不大于（%） |  | 1 |
| 粒度范围 | <0.6mm (%) | 100 |
|  | <0.15mm (%) | 90~100 |
|  | <0.075mm (%) | 75~100 |
| 外观 |  | 无团粒、不结块 |
| 亲水系数 不大于 |  | 1 |
| 塑性指数 不大于 |  | 4 |

### 沥青混凝土马歇尔试验配合比设计技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AC-13C | AC-16C | AM-20 |  |
| 马歇尔试件击实次数（双面） | 次 | 75 | 75 | 112 |  |
| 稳定度 | KN | >7.5KN | >7.5KN | — |  |
| 空隙率VV | % | 3〜6 | 3〜6 | 12 〜18 |  |
| 沥青饱和度VFA | % | 55 〜70 | 55 〜70 | — |  |
| 流值 | 0.1mm | 15 〜40 | 15 〜40 | — |  |
| 矿料间隙率 VMA | % | ＞13 | ＞12 |  |  |

### 沥青混凝土马歇尔试验配合比设计技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AC-13C | AC-16C | AM-20 |
| 马歇尔试件击实次数（双面） | 次 | 75 | 75 | 112 |
| 稳定度 | KN | >7.5KN | >7.5KN | — |
| 空隙率VV | % | 3〜6 | 3〜6 | 12 〜18 |
| 沥青饱和度VFA | % | 55 〜70 | 55 〜70 | — |
| 流值 | 0.1mm | 15 〜40 | 15 〜40 | — |
| 矿料间隙率 VMA | % | ＞13 | ＞12 |  |

### 改性沥青混凝土配合比设计检验指标

| 试验项目 | 技术指标 AC-13C |
| --- | --- |
| 水稳定性试验： 残留马歇尔稳定度 冻融融劈裂试验残留强度比 | ＞85% |
|  | ＞80% |
| 弯曲试验破坏应变（-10℃，50mm/min） | >2500μ ∈ |
| 车辙试验动稳定度（60℃，0.7MPa） | >2800 次/mm |
| 沥青与石料的粘附性 | ＞4级 |
| 渗水系数 | <120ml/min |
| 路面抗滑性能：横向力系数 SFC60构造深度 TD（mm） | ≥54 |
|  | ≥0.55 |