[bookmark: _Toc16922][bookmark: _Toc462926863]技术规格书
[bookmark: _Toc19532][bookmark: _Toc25664]1、沥青混凝土必须符合国家有关标准。供方保证沥青混凝土达到《公路沥青路施工技术规范》JTG E20-2011，沥青混凝土必须符合相应的国家规范规定要求条款。
2、热拌沥青混凝土适用于各种等级公路的沥青路面。相关技术指标如下：
[bookmark: _Toc28917][bookmark: _Toc4915][bookmark: _Toc28181][bookmark: _Toc10042][bookmark: _Toc26286][bookmark: _Toc21388][bookmark: _Toc11521][bookmark: _Toc9835][bookmark: _Toc30481][bookmark: _Toc12886][bookmark: _Toc20944][bookmark: _Toc20451][bookmark: _Toc20912]改性沥青的技术要求
	技术指标
	AC-13 C

	针入度 25℃，100g，5s（0.1mm） 最小
	60

	延度 5℃，5cm/min（cm） 不小于
	30

	软化点 TR＆B（℃） 最小
	55

	闪点（℃） 最小
	230

	溶解度（%） 最小 
	99

	弹性恢复 25° 最小
	65


[bookmark: _Toc32039][bookmark: _Toc4978][bookmark: _Toc13734][bookmark: _Toc11511][bookmark: _Toc31897][bookmark: _Toc19832][bookmark: _Toc5115][bookmark: _Toc5201][bookmark: _Toc17776][bookmark: _Toc30943][bookmark: _Toc12045][bookmark: _Toc26935][bookmark: _Toc11675]AH70道路石油沥青的技术要求
	试验项目
	技术指标
	备注

	针入度 25°C，100g
	(0.1mm)
	60〜80
	

	延度 15，5cm/min
	不小于（cm)
	100
	

	软化点TH&B
	不小于（rc）
	46
	

	运动粘1351
	(mm2/s)
	实测记录
	

	动力粘60°C
	(Pa.s)
	180
	

	闪点
	不小于rc)
	260
	

	含蜡量（蒸馏法）
	不大于（％)
	2.2
	

	密度（15X0
	(g/cm3)
	实测记录
	

	溶解度（三氯乙烯）
	不小于（％)
	99.5
	

	薄膜加热试验163°C，5h
	质量变化不大于（％)
	0.8
	

	
	针入度比 不小于（％)
	61
	

	
	延度1(TC 不小于（cm)
	6
	

	
	延度151：不小于（cm)
	15
	


[bookmark: _Toc10709][bookmark: _Toc26985][bookmark: _Toc18366][bookmark: _Toc8775][bookmark: _Toc24784][bookmark: _Toc20532][bookmark: _Toc3162][bookmark: _Toc30343][bookmark: _Toc10616][bookmark: _Toc32668][bookmark: _Toc8429][bookmark: _Toc28315][bookmark: _Toc11956]沥青面层用粗集料质量技术要求
	指 标
	单位
	技术要求

	石料压碎值 不大于
	%
	30

	洛杉矶磨耗损失 不大于
	%
	35

	表观相对密度 不小于
	/
	2.45

	吸水率 不大于
	%
	3.0

	坚固性 不大于
	%
	/

	针片状粒含量 不大于
其中粒径大于 9.5mm 不大于
其中粒径小于 9.5mm 不大于
	%
	20

	
	%
	/

	
	%
	/

	水洗法<0.075mm 颗粒含量 不大于
	%
	1

	软石含量 不大于
	%
	5
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	指 标
	单位
	技术要求

	表观相对密度 不小于
	/
	2.45

	坚固性（>0.3mm 部分） 不小于
	%
	/

	含泥量<0.075mm 颗粒含量 不大于
	%
	5

	砂当量 不小于
	%
	50
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	指标
	技术要求

	视密度 不小于（t/m3）
	2.45

	含水量 不大于（%）
	1

	粒度范围
	<0.6mm (%)
	100

	
	<0.15mm (%)
	90~100

	
	<0.075mm (%)
	75~100

	外观
	无团粒、不结块

	亲水系数 不大于
	1

	塑性指数 不大于
	4
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	试验项目
	单位
	技术指标
	备注

	
	
	AC-13C
	AC-16C
	AM-20
	

	马歇尔试件击实次数（双面）
	次
	75
	75
	112
	

	稳定度
	KN
	>7.5KN
	>7.5KN
	—
	

	空隙率VV
	%
	3〜6
	3〜6
	12 〜18
	

	沥青饱和度VFA
	%
	55 〜70
	55 〜70
	—
	

	流值
	0.1mm
	15 〜40
	15 〜40
	—
	

	矿料间隙率 VMA
	%
	＞13
	＞12
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	试验项目
	单位
	技术指标

	
	
	AC-13C
	AC-16C
	AM-20

	马歇尔试件击实次数（双面）
	次
	75
	75
	112

	稳定度
	KN
	>7.5KN
	>7.5KN
	—

	空隙率VV
	%
	3〜6
	3〜6
	12 〜18

	沥青饱和度VFA
	%
	55 〜70
	55 〜70
	—

	流值
	0.1mm
	15 〜40
	15 〜40
	—

	矿料间隙率 VMA
	%
	＞13
	＞12
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	试验项目
	技术指标 AC-13C

	水稳定性试验：  残留马歇尔稳定度
冻融融劈裂试验残留强度比
	＞85%

	
	＞80%

	弯曲试验破坏应变（-10℃，50mm/min）
	>2500μ ∈

	车辙试验动稳定度（60℃，0.7MPa） 
	>2800 次/mm

	沥青与石料的粘附性
	＞4级

	渗水系数
	<120ml/min

	路面抗滑性能：横向力系数 SFC60构造深度 TD（mm）
	≥54

	
	≥0.55
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