技术规格书

1.混凝土必须遵循《预拌混凝土》GB/T 14902-2012。供方保证混凝土达到《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107–2010。。混凝土拌合材料必须符合相应的国家规范规定要求条款。

2.混凝土技术要求

（1）水泥技术要求:水泥宜为硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,不宜使用早强水泥。C30以下混凝土可采用粉煤灰硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。水泥强度最小值应符合下表规定。

水泥强度值                         单位：MPa

| 品种 | 强度等级 | 抗拉强度 |  | 抗折强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3天 | 28天 | 3天 | 28天 |
| 硅酸盐水泥 | 42.5 | 17.0 | 42.5 | 3.5 | 6.5 |
|  | 42.5R | 22.0 | 42.5 | 4.0 | 6.5 |
|  | 52.5 | 23.0 | 52.5 | 4.0 | 7.0 |
|  | 52.5R | 27.0 | 52.5 | 5.0 | 7.0 |
|  | 62.5 | 28.0 | 62.5 | 5.0 | 8.0 |
|  | 62.5R | 32.0 | 62.5 | 5.5 | 8.0 |
| 普通硅酸盐水泥及复合 硅酸盐水泥 | 32.5 | 11.0 | 32.5 | 2.5 | 5.5 |
|  | 32.5R | 16.0 | 32.5 | 3.5 | 5.5 |
|  | 42.5 | 16.0 | 42.5 | 3.5 | 6.5 |
|  | 42.5R | 21.0 | 42.5 | 4.0 | 6.5 |
|  | 52.5 | 22.0 | 52.5 | 4.0 | 7.0 |
|  | 52.5R | 26.0 | 52.5 | 5.0 | 7.0 |
| 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及 粉煤灰 硅酸盐水泥 | 32.5 | 10.0 | 32.5 | 2.5 | 5.5 |
|  | 32.5R | 15.0 | 32.5 | 3.5 | 5.5 |
|  | 42.5 | 15.0 | 42.5 | 3.5 | 6.5 |
|  | 42.5R | 19.0 | 42.5 | 4.0 | 6.5 |
|  | 52.5 | 21.0 | 52.5 | 4.0 | 7.0 |
|  | 52.5R | 23.0 | 52.5 | 4.5 | 7.0 |

（2）粗骨料技术要求:采用5mm～31.5mm连续级配碎石,针片状颗粒含量≤10%,含泥量小于1%,石子吸水率小于1.5%。粗骨料最大粒径与输送管径(管径按Φ125考虑)之比:不宜大于1:2.5(即最大粒径为25mm)由厂家提供现场试验报告,粗骨料应符合《普通混凝土用砂石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)要求。

（3）细骨料技术要求:砂采用中砂或中粗砂,细度模数为2.6～3.2,含泥量小于3%,符合《普通混凝土用砂石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)的规定并提供现场试验报告。

（4）掺合料技术要求:矿物掺和料应为性能稳定的粉煤灰、磨细矿渣粉和硅灰。当使用其他新型矿物掺和料时,应按国家和铁总有关规定进行试验验证并经审定通过后方可使用。

（5）外加剂要求:本工程混凝土的泵送剂、减水剂、膨胀剂、防水剂、密实剂、引气剂、复合型外加剂等,其品种和掺量应由试验确定。所有外加剂须符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求,标准主要有《混凝土外加剂》,《混凝土外加剂应用技术规范》、《混凝土泵送剂》和《商品混凝土》。

（6）混凝土碱集料反应控制要求:本工程地下室底板、地下室外墙为二b类环境,须采用低碱混凝土,即采取预防混凝土碱集料反应措施。混凝土中所用水泥、砂石料、粉煤灰、外加剂必须有碱含量报告,出据法定检测报告,控制混凝士各类材料总碱含量Na2O+0.658K2O)不超过3kgm3。

（7）要求严格控制混凝土中的氯盐含量,混凝土中的氯离子总含量应小于水泥重量的0.2%。

（8）初凝时间:要求大于4h:终凝时间:要求8h～10h。

（9）坍落度要求:混凝土坍落度为120mm±20mm,无抗渗要求的混凝土坍落度水平构件为14mm±20mm,竖向构件为160±2mm。

（10）其他技术指标:混凝土水灰比宜在0.4～0.6,砂率控制在38%～45%,用于结构的混凝土最小水泥用量为300kg/m3(当掺加活性掺和料时不得小于280kg/m3)。