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1.混凝土必须遵循《预拌混凝土》GB/T 14902-2012。供方保证混凝土达到《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107–2010。。混凝土拌合材料必须符合相应的国家规范规定要求条款。
2.混凝土技术要求
（1）水泥技术要求:水泥宜为硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,不宜使用早强水泥。C30以下混凝土可采用粉煤灰硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。水泥强度最小值应符合下表规定。
                           水泥强度值                         单位：MPa
	品种
	强度等级
	抗拉强度
	抗折强度

	
	
	3天
	28天
	3天
	28天

	硅酸盐水泥
	42.5
	17.0
	42.5
	3.5
	6.5

	
	42.5R
	22.0
	42.5
	4.0
	6.5

	
	52.5
	23.0
	52.5
	4.0
	7.0

	
	52.5R
	27.0
	52.5
	5.0
	7.0

	
	62.5
	28.0
	62.5
	5.0
	8.0

	
	62.5R
	32.0
	62.5
	5.5
	8.0

	普通硅酸盐水泥及复合
硅酸盐水泥
	32.5
	11.0
	32.5
	2.5
	5.5

	
	32.5R
	16.0
	32.5
	3.5
	5.5

	
	42.5
	16.0
	42.5
	3.5
	6.5

	
	42.5R
	21.0
	42.5
	4.0
	6.5

	
	52.5
	22.0
	52.5
	4.0
	7.0

	
	52.5R
	26.0
	52.5
	5.0
	7.0

	矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及
粉煤灰
硅酸盐水泥
	32.5
	10.0
	32.5
	2.5
	5.5

	
	32.5R
	15.0
	32.5
	3.5
	5.5

	
	42.5
	15.0
	42.5
	3.5
	6.5

	
	42.5R
	19.0
	42.5
	4.0
	6.5

	
	52.5
	21.0
	52.5
	4.0
	7.0

	
	52.5R
	23.0
	52.5
	4.5
	7.0


（2）粗骨料技术要求:采用5mm～31.5mm连续级配碎石,针片状颗粒含量≤10%,含泥量小于1%,石子吸水率小于1.5%。粗骨料最大粒径与输送管径(管径按Φ125考虑)之比:不宜大于1:2.5(即最大粒径为25mm)由厂家提供现场试验报告,粗骨料应符合《普通混凝土用砂石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)要求。
（3）细骨料技术要求:砂采用中砂或中粗砂,细度模数为2.6～3.2,含泥量小于3%,符合《普通混凝土用砂石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)的规定并提供现场试验报告。
（4）掺合料技术要求:矿物掺和料应为性能稳定的粉煤灰、磨细矿渣粉和硅灰。当使用其他新型矿物掺和料时,应按国家和铁总有关规定进行试验验证并经审定通过后方可使用。
（5）外加剂要求:本工程混凝土的泵送剂、减水剂、膨胀剂、防水剂、密实剂、引气剂、复合型外加剂等,其品种和掺量应由试验确定。所有外加剂须符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求,标准主要有《混凝土外加剂》,《混凝土外加剂应用技术规范》、《混凝土泵送剂》和《商品混凝土》。
（6）混凝土碱集料反应控制要求:本工程地下室底板、地下室外墙为二b类环境,须采用低碱混凝土,即采取预防混凝土碱集料反应措施。混凝土中所用水泥、砂石料、粉煤灰、外加剂必须有碱含量报告,出据法定检测报告,控制混凝士各类材料总碱含量Na2O+0.658K2O)不超过3kgm3。
（7）要求严格控制混凝土中的氯盐含量,混凝土中的氯离子总含量应小于水泥重量的0.2%。
（8）初凝时间:要求大于4h:终凝时间:要求8h～10h。
（9）坍落度要求:混凝土坍落度为120mm±20mm,无抗渗要求的混凝土坍落度水平构件为14mm±20mm,竖向构件为160±2mm。
（10）其他技术指标:混凝土水灰比宜在0.4～0.6,砂率控制在38%～45%,用于结构的混凝土最小水泥用量为300kg/m3(当掺加活性掺和料时不得小于280kg/m3)。










[bookmark: _GoBack]
