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1.水泥稳定碎石
1.1水泥稳定碎石必须符合国家有关标准。供方保证水泥稳定碎石达到《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015。水泥稳定碎石拌合材料必须符合相应的国家规范规定要求条款。
1.2水泥稳定碎石，石料应由坚硬、耐磨、干净的无风化砾石或岩石轧制而成，颗粒形状具有棱角，接近立方体。碎石中不应含有粘土块、植物等有害物质，不得含有软质集料和其他杂质。针片状颗粒的总含量不应超过20%，其压碎值不大于30%，级配碎石混合料宜在最佳含水量时碾压。
1.3水泥应选用终凝时间长（6h以上）的品种，以低标号为宜，如42.5普通硅酸盐水泥。混合料拌合及养生用水，应采用清洁水。
1.4水泥稳定碎石和石屑混合料的最佳压实含水量应通过试验确定，级配碎石和石屑级配范围应满足下表要求：
用做基层时颗粒组成范围表
	筛孔尺寸（mm）
	37.5
	31.5
	19
	9.5
	4.75
	2.36
	0.6
	0.075

	通过质量百分率（%）
	100
	90〜100
	67〜90
	45〜68
	29〜50
	18〜38
	8〜22
	0〜7


用做底基层时颗粒组成范围表
	筛孔尺寸（mm）
	53
	4.75
	0.6
	0.075
	0.002

	通过质量百分率（%）
	100
	50 〜100
	17 〜100
	0〜50
	0〜30


1.5路面底基层和基层的施工应按《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000)有关技术规定执行。施工要求如下：水泥稳定碎石层应采用机拌，若有条件应在中心站集中拌制，摊铺压实后的压实度分别要求要求大于98%，每层压实厚度小于20cm，七天无侧限抗压强度要求达到R7=3.5MPa以上。基层完工后应避免暴晒，同时尽快加铺面层。
2.级配碎石
2.1碎石质量指标符合：JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》。
2.2级配碎石CBR强度标准应满足《公路路面基层施工技术细则》JTG∕T F20-2015表4.8.1要求。
2.3级配碎石应有一定粗细颗粒级配，透水性良好，质地坚硬。不含杂质，集料最大粒径不应超过37.5mm，液限应小于28%，塑性指数应小于6，集料压碎值不大于30%。

级配碎石技术要求
	筛孔尺寸（mm）
	37.5
	31.5
	19.0
	9.5
	4.75
	2.36
	0.6
	0.075

	通过质量
百分率（%）
	100
	90～100
	73～88
	49～69
	29～54
	17～37
	8～20
	0～7
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